| Analyse et conception | Matériaux | Energie | Evolution | CGI | Réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiche de procédure | Caractère plus ou moins isolant d’un matériau : conductibilité thermique | Technologie |
| Je vais apprendre ce qu’est : | Je serai capable de : |
| Propriétés des matériaux : propriétés intrinsèques (thermiques). | Mettre en place et interpréter un essai pour définir, de façon qualitative, une propriété donnée. Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à respecter |

| Tu disposes de : - Trois matériaux en plaque de 6mm d’épaisseur : acier, PVC et polystyrène - Un support d’essai - Deux pinces - Un capteur de température - Une brique NXT programmable d’acquisition de donnée - Câble de liaison USB - Un ordinateur avec LegoMindstorm « NXT Data Logging » - Un glaçon et de l’essuie-tout |  |
| --- | --- |
| Préparation de l’essai : - Place la plaque de polystyrène dans la rainure du support - Emboîte le capteur dans le support. - Plaque le conducteur du capteur de température avec deux pinces - Connecte le capteur sur l’entrée 1 de la brique d’acquisition - Connecte le câble de liaison USB entre la brique et l’ordinateur. |  |
| Programmation de la brique : Lance le logiciel « NXT 2.0 data logging » à partir du menu Démarrer, programme, technologie Démarre une nouvelle expérience : nomme la Température Puis OK>> |  |
| Configuration de l’expérience : Durée : 2 minutes Taux : 5 secondes entre les échantillons Entrée : Température Port : 1 OK |  |
| Essai de conduction thermique : Démarre la brique NXT Place le glaçon sur le support contre la plaque d’essai Lance immédiatement après la mesure de température Attendre la fin de l’essai (120 secondes) Retire le glaçon et essuie la plaque et le support |  |
| Mise à l’échelle L’échelle sur l’axe des ordonnées va de -20 à 120 °C, clique sur « mode de mise à l’échelle » L’échelle s’adapte à l’écart de température. Renomme la Table de jeux de données « polystyrène » |  |
| Matériaux suivant Passe en mode View pour voir la température du capteur : - appuyer sur la flèche gauche après démarrage de la brique, - sélectionne le mode View. - sélectionne température °C, Port 1. Le capteur doit être à la même température de départ que l’essai précédent. Réchauffe le dans ta main si nécessaire. Relance un essai pour chacun des deux matériaux suivant. Après les 3 essais, modifie la couleur des courbes place les 3 courbes sur la même échelle (sélectionne celle de droite pour les 3 tables des jeux de données) Adapte l’échelle à l’écart de température |  |
| Imprimer la courbe Fichier imprimer… Vérifie les coches : « Imprimante » et « utiliser un fond blanc pour le graphe » Sélectionne « Mise en page » Configuration de l’imprimante Choisis le nom de l’imprimante de ta salle. OK, OK, Imprimer Imprimer un document pour chaque élève du groupe |  |
| Enregistrer les données Fichier, Enregistre sous… Sélectionne le dossier de ton groupe dans \\Dossiers-partagés\Pedagogie\Travaux-eleves\Technologie\5ème Nomme le fichier : essai-thermique-A (B, C, D, E ou F fonction de ton îlot de travail) Ce fichier sera utilisé pour réaliser ces courbes avec un tableur/grapheur. |  |
| Conclusion : Sur ta feuille de travail, mets en titre : Essai de conductibilité thermique rédige une conclusion qui indique : Les matériaux testés Les conditions du test : « un glaçon placé sur une face de la plaque, le capteur de température plaqué sur l’autre face, on relève la variation de température pendant 2 minutes » Colle la courbe obtenue Calcul et indique l’écart de température obtenu pour chaque matériau. Donne une définition de conductibilité thermique. Classe ces 3 matériaux du plus « isolant » au plus « conducteur » |